TECHNICKÝ LIST

[image: image1.jpg]



HERBOL VENTI 3 PLUS AQUA SATIN 

Popis výrobku:
Herbol-Venti 3 Plus Aqua Satin je pololesklý, vodouředitelný, vlhkostně-regulační lak z alkydových pryskyřic na dřevěné konstrukce ve vnějším prostředí, jako jsou okna a vnější dveře. Upozornění: okna a vnější dveře – včetně jejich vnitřních částí, se nepovažují za vnitřní konstrukce. Díky své elasticitě a velké tloušťce nátěrového filmu i na hranách nabízí bezpečnou dlouhodobou ochranu dřeva proti povětrnosti. Rychlé schnutí, lehké a přesné zpracování šetří čas a tím následně i náklady. 

Základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr jsou všechny prováděny jedním výrobkem, což zaručuje bezpečnou práci. Herbol-Venti 3 Plus Aqua Satin obsahuje ochranný film proti řasám a plísním. Působení je závislé na konstrukci budovy a je časově omezeno. Oproti klasickým alkydovým lakům barva ve tmě nežloutne. 

Hustota:

cca 1,30 kg/litr

Základní pojivo:

směs akrylových a alkydových pryskyřic

Barevné odstíny:

bílý nebo tónovatelná
Stupeň lesku:

pololesklý (hedvábný lesk). Výsledný stupeň lesku je dosažen až po 2-3 týdnech.

Balení:

0,75 l, 2,5 l, tónovací báze 1,0 l, 2,5 l
Hraniční hodnoty VOC:        130 g/l  (2010), obsahuje  max. 130 g/l VOC

Skladovatelnost:     
cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.
Bezpečnostní opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Nevylévejte do kanalizace (S29). Při

požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Nevdechujte stříkací mlhu. 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách . V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení 

pro ochranu dýchacích orgánů.  Poradenství pro alergiky na isothiazolinon na tel.: 224 919 293. Bezpečnostní 

listy pro řemeslníky jsou k dispozici na vyžádání.
Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. 
Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku.  Okna a vnější dveře – a jejich – vnitřní strany – se neřadí do vnitřního prostředí. Výsledný odstín je viditelný až během schnutí. Při nanesení silnějších nátěrů se může prodloužit doba schnutí.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem, nestříkat
Teplota při nanášení:

min. +10 °C pro  podklad a vzduch při provádění a během schnutí. 
Spotřeba:

cca 100 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání: 
(při 23 °C a rel. vlhkosti 50%)
zaschlý proti prachu za cca 1,5 hodiny, odolný proti otěru za cca 4 hodin, přetíratelný za 

cca 6 - 8 hodin, zcela proschlý za cca 24 hod.
Čištění nářadí:
ihned po použití vodou
Likvidace odpadů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:
Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady.  Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu. 
Důležitá upozornění: Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu. 
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení. 
Základní nátěr: 

Objemově nestálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund BS*.
Základní nátěr Herbol Venti 3 Plus Aqua Satin.

Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:  
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund BS*.
Základní nátěr Herbol Venti 3 Plus Aqua Satin.

Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů:
Pro použití v venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky). Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu  a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru. Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Nedostatečný nátěr na všech stranách a především na hranách může zapříčinit dřívější poškození materiálu.
Základní nátěr Herbol Venti 3 Plus Aqua Satin.

Hliník ve vnějším prostředí:
Podklad důkladně omýt nitroředidlem, resp. odmastit. Zkorodovaný povrch brousit nylonovým nebo perlonovým rounem.
Základní nátěr Herbol-Hydroprimer*.
Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr.


Přetíratelné umělé hmoty (např. tvrzené PVC)ve vnějším prostředí:
Podklad drhnout umělohmotným rounem směsí z 10 l vody, 0,5 l 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (např. Pril, Jar apod.). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr ještě jednou vydrhnout. Potom řádně omýt čistou vodou a povrch nechat důkladně vyschnout. 

Základní nátěrHerbol-Hydroprimer*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr.


Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:

1 x Herbol Venti 3 Plus Aqua Satin
Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:
1 - 2 x Herbol Venti 3 Plus Aqua Satin

Upozornění:* Pro jednotlivé materiály dodržovat údaje uvedené v příslušných technických listech.
Vydání originálu –červenec 2014 
Váš prodejce:

www.DREVOBARVY.cz

_____________________________________________________________________________________________________

Distributor: H-Color s.r.o., Libušská 213, 142 00 Praha 4

8.10.2015
Tel.: 244 472 732

Email: h-color@herbol.cz
www.herbol.cz


